| stainless steel square wire mesh |
| --- |
| Mesh mm | Wire Diameter mm | Aperture mm | Open Area mm% | Weight kg/m2 |
| 200* | 0.058 | 0.069 | 30 | 0.34 |
| 200 | 0.05 | 0.077 | 37 | 0.25 |
| 220 | 0.028 | 0.087 | 57 | 0.09 |
| 250* | 0.04 | 0.062 | 37 | 0.20 |
| 300* | 0.04 | 0.045 | 28 | 0.24 |
| 325* | 0.035 | 0.043 | 30 | 0.20 |
| 400* | 0.02 | 0.034 | 28 | 0.18 |
| 500* | 0.025 | 0.026 | 26 | 0.16 |

| Mesh/Inch | Wire Diameter | Aperture | Open Area | Weight(LB) /100 Square Foot |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Inch | MM | Inch | MM |  |  |
| 200X200 | .0021 | .0533 | .0029 | .0737 | 33.6 | 6.2 |
| 250X250 | .0016 | .0406 | .0024 | .0610 | 36.0 | 4.4 |
| 270X270 | .0016 | .0406 | .0021 | .0533 | 32.2 | 4.7 |
| 300X300 | .0051 | .0381 | .0018 | .0457 | 29.7 | 3.04 |
| 325X325 | .0014 | .0356 | .0017 | .0432 | 30.0 | 4.40 |
| 400X400 | .0010 | .0254 | .0015 | .0370 | 36.0 | 3.3 |
| 500X500 | .0010 | .0254 | .0010 | .0254 | 25.0 | 3.8 |
| 635X635 | .0008 | .0203 | .0008 | .0203 | 25.0 | 2.63 |

stainless steel wire mesh products are generally made of stainless steel Type 302, 304, 304L, 316, 316L, 321 and 430

Конец формы